附件2

档案箱技术标准

1、档案箱原材料

- 档案箱原材料品牌应为玖龙、理文等品牌纸品。

2、基本要求

（1）按照提供的档案箱款式及设计图稿进行制作，要求内在质量不低于提供的样品；

（2）标准箱规格为：395*335*235MM（外径尺寸），尺寸公差为±3mm;

（3） 印刷效果：水印、图字清晰、套印位置精确，标签图案、文字内容和颜色以签样版本为准。文字边缘整齐，无毛齿，不得存在明显的色差；

（4）档案箱剪裁口干净、无纸屑，无明显毛刺，切断口表面裂损宽度不超过8mm。

（5）档案箱开孔的间距要和设计相符，要求尺寸误差在±3mm 以内。

（6）粘合各层原纸板所用的粘合剂要无毒、无害、无明显的刺激性气味，外纸与瓦楞芯纸及内纸的粘合牢固，不允许有开胶现象。箱面纸不允许拼接，不允许缺损、折皱和粘有污迹，箱面平整无透楞现象。

（7）档案箱面纸滴水≥3 分钟不出现渗漏的现象。

（8） 档案箱折叠后盖子开合180°，往返15次，面纸不允许有裂缝现象，面纸不允许露楞，而档案箱折叠虚线处不允许出现爆口及裂开现象。

（9）档案箱压痕处不得有破裂或断线情况。箱壁不得有多余压痕线。

3、专业检测要求不低于以下标准：

（1）材质

①外纸：A级木浆牛皮卡纸，230克/平方米；

②里纸：A级木浆牛皮卡纸，200克/平方米；

③瓦楞芯纸：160克/平方米，B楞，V型波型，加高强芯；楞高：2.8-3.2mm； 要具较高抗水性。

（2）抗压指数

①空箱抗压：大于2000N/m²   ②边压强度：大于6000N/m²

（3）耐破强度：大于1200kPa。

（4）粘合强度：大于700N/m²。

（5）水分：小于8%。